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	Información del producto
	Imprimación acrílica en base agua para paredes y suelos, especialmente formulada para superficies húmedas propensas a la proliferación de hongos y moho. Actúa como promotor de adherencia y es ideal para preparar soportes compatibles antes de la colocación directa de revestimientos para suelos y paredes.

· Excelente poder cubriente
· Fácil de aplicar
· En base agua y sin disolventes
· Ideal para preparar superficies que deben nivelarse
· Fija el polvo residual
· Sella los poros del mortero, mejorando la fluidez y la trabajabilidad de los compuestos autonivelantes
· Crea puentes de adherencia resistentes
· Alto rendimiento
· No inflamable
· Penetra hasta 3 cm en el soporte, consolidándolo
· Muy bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles)


	Usos recomendados
	· Restauración de paredes antiguas. 
· Protección y prevención contra hongos y moho en paredes húmedas.
· PRIMER STO-SP prepara la superficie de la pared antes de aplicar revestimientos murales y pinturas.

	Rendimiento
	Aproximadamente 7,4 m²/L (75 pies² por cuarto de galón estadounidense), dependiendo de la porosidad del soporte.

	Instrucciones de aplicación
	Preparación del producto
El producto está listo para usar. El soporte de aplicación debe cumplir los requisitos de compatibilidad de la imprimación. Debe estar limpio, libre de defectos estructurales, estable, permanentemente seco y exento de agentes desmoldeantes. En el caso de soportes cementosos, cualquier resto de lechada superficial debe eliminarse con maquinaria específica.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Aplicar PRIMER STO-SP sobre paredes o suelos con un rodillo o una brocha, evitando la formación de charcos. El producto suele secarse en un plazo de 3 a 4 horas a una temperatura de 68–73 °F (20–23 °C), tras lo cual puede colocarse el papel pintado. El tiempo de secado puede variar en función de la temperatura, la humedad relativa y la capacidad de absorción del soporte. El secado completo tarda aproximadamente 48 horas.

En superficies especialmente porosas, puede ser necesario aplicar una segunda capa. El tiempo de secado depende de la humedad relativa y de la capacidad de absorción del soporte. Será más corto con temperaturas elevadas y niveles de humedad bajos, pero más prolongado con temperaturas bajas, niveles de humedad elevados y soportes no absorbentes.

Limpieza
Limpiar inmediatamente cualquier derrame con una esponja húmeda.

EL PRODUCTO NO MANCHA




	Datos técnicos del producto
	Base
	Acrílico en base agua

	
	Aspecto y color
	Líquido blanco

	
	PH
	6.5

	
	Viscosidad
	500-700 cps 

	
	COV
	<2 µg/m3

	
	Contenido de sólidos
	50 %

	
	Código arancelario
	3209 1000

	
	Temperatura de aplicación
	+41°F-+104°F

	
	Tiempo de secado
	3–4 horas

	
	Producto no inflamable
	

	
	Proteger de las heladas
	

	Advertencias
	No aplicar sobre soportes no absorbentes (vidrio, cerámica o laminados). Proteger de las heladas. No instalar revestimientos para suelos a temperaturas inferiores a 59 °F (15 °C) ni superiores a 122 °F (50 °C), ni con una humedad relativa superior al 75 %. No mezclar PRIMER STO-SP con otras imprimaciones. No aplicar sobre soportes de madera. No añadir agua.

	Almacenamiento
	El producto está garantizado durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve en su envase original y en condiciones normales, a una temperatura comprendida entre 41 °F y 95 °F (+5 °C y +35 °C). Es importante conservar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

	Descargo de responsabilidad
	PRIMER STO-SP no contiene disolventes, plomo ni otros metales pesados y constituye una alternativa adecuada a los productos que contienen disolventes. No se requieren precauciones especiales de seguridad durante el uso del producto. Sin embargo, se recomienda utilizar equipos de protección individual, como guantes de caucho para uso industrial, gafas de protección y una mascarilla antipolvo. El riesgo de emisión, a medio o largo plazo, de concentraciones significativas de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire ambiente es insignificante. No obstante, debe garantizarse una ventilación adecuada durante y después de la aplicación y el secado. No comer, beber ni fumar mientras se utiliza el producto.

Proteger los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del enjuague, consultar también a un médico.

La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia de varias décadas y se facilita únicamente a título orientativo. El usuario deberá comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación específica prevista y asumirá la responsabilidad derivada de su uso.
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