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	Informations sur le produit
	Primaire acrylique en phase aqueuse pour murs et sols, spécialement conçu pour les surfaces humides sujettes au développement de champignons et de moisissures. Il agit comme un agent d’adhérence et convient parfaitement à la préparation des supports compatibles avant la pose directe de revêtements de sol et muraux.

· Excellent pouvoir couvrant
· Facile à appliquer
· En phase aqueuse et sans solvant
· Idéal pour préparer les surfaces devant être nivelées
· Fixe les poussières résiduelles
· Scelle les pores du mortier, améliorant la fluidité et l’ouvrabilité des produits autonivelants
· Crée des ponts d’adhérence résistants
· Rendement élevé
· Ininflammable
· Pénètre jusqu’à 3 cm dans le support et le consolide
· Très faible teneur en COV (composés organiques volatils)


	Utilisations recommandées
	· Rénovation de murs anciens.
· Protection et prévention contre les champignons et les moisissures sur les murs humides.
· PRIMER STO-SP prépare la surface murale avant l’application de revêtements muraux et de peintures.

	Rendement
	[bookmark: _Hlk102401543]Environ 7,4 m²/L (75 pi² par quart US), selon la porosité du support.

	Instructions d’application
	Préparation du produit
Le produit est prêt à l’emploi. Le support d’application doit être compatible avec le primaire. Il doit être propre, exempt de défauts structurels, stable, durablement sec et dépourvu de tout agent de démoulage. Dans le cas de supports à base de ciment, toute trace de laitance doit être éliminée à l’aide de machines spécifiques.

Application
Bien agiter avant utilisation. Appliquer PRIMER STO-SP sur les murs ou les sols à l’aide d’un rouleau ou d’une brosse, en veillant à éviter la formation de flaques. Le produit sèche généralement en 3 à 4 heures à une température de 68 à 73 °F (20 à 23 °C). Le papier peint peut ensuite être posé. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température, de l’humidité relative et du pouvoir absorbant du support. Le séchage complet nécessite environ 48 heures.

Sur les surfaces particulièrement poreuses, l’application d’une deuxième couche peut être nécessaire. Le temps de séchage dépend de l’humidité relative et du pouvoir absorbant du support. Il sera plus court lorsque la température est élevée et l’humidité faible, mais plus long lorsque la température est basse, l’humidité élevée ou le support non absorbant.

Nettoyage
Nettoyer immédiatement tout déversement à l’aide d’une éponge humide.

LE PRODUIT NE TACHE PAS



	Données techniques du produit

	Base
	Acrylique en phase aqueuse

	
	Aspect et couleur 
	Liquide blanc

	
	pH
	6.5

	
	Viscosité
	500-700 cps 

	
	COV
	<2 µg/m3

	
	Teneur en matières solides
	50 %

	
	Code douanier 
	3209 1000

	
	Température d’application
	+41°F-+104°F

	
	Temps de séchage
	3–4 heures

	
	Produit non inflammable
	

	
	Protéger du gel
	

	Avertissement
	Ne pas appliquer sur des supports non absorbants (verre, céramique, stratifiés). Protéger du gel. Ne pas poser de revêtements de sol à des températures inférieures à 59 °F (15 °C) ou supérieures à 122 °F (50 °C), ni lorsque l’humidité relative dépasse 75 %. Ne pas mélanger PRIMER STO-SP avec d’autres primaires. Ne pas appliquer sur des supports en bois. Ne pas ajouter d’eau.

	Stockage

	Le produit est garanti pendant 24 mois à compter de sa date de fabrication, à condition d’être conservé dans son emballage d’origine et dans des conditions normales, à une température comprise entre 41 °F et 95 °F (+5 °C à +35 °C). Il est important de conserver le produit dans un endroit sec, à l’abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

	[bookmark: _Hlk102401875]Clause de non-responsabilité

	PRIMER STO-SP ne contient ni solvants, ni plomb, ni autres métaux lourds et constitue une solution adaptée pour remplacer les produits à base de solvants. Aucune précaution de sécurité particulière n’est nécessaire lors de l’utilisation du produit. Il est toutefois recommandé de porter des équipements de protection individuelle, notamment des gants en caoutchouc à usage industriel, des lunettes de protection et un masque anti-poussière. Le risque d’émission, à moyen ou à long terme, de concentrations significatives de composés organiques volatils (COV) dans l’air ambiant est négligeable. Veiller néanmoins à assurer une ventilation adéquate pendant et après l’application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation du produit.

Protéger les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Après le rinçage, consulter également un médecin.
Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d’expérience et sont fournies à titre indicatif. Il appartient à l’utilisateur de vérifier que le produit convient à l’application prévue. L’utilisateur assume l’entière responsabilité de son utilisation.
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